附件1

建设工程质量检测机构检查表

检测机构：                                    所在市(州):                   检查日期：                 编号：

| 序号 | 检查内容 | 检查要点 | 检查情况 | 存在问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内部管理制度是否健全,质量保证体系是否有效运行 | 检查内部组织机构设置及人员配备，技术质量管理制度建立及运行情况。内部质量管理职责、权限和相互关系明确并形成文件 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
| 2 | 是否在核定的资质范围内开展检测业务，是否转包或接受挂靠开展检测业务 | 核查资质证书资质类别，抽查检测合同及检测报告 | □符合 □不符合 |  |
| 3 | 试验场所、检测环境是否满足要求 | 查看现场及记录。主要看节能、防水、水泥和标养等有环境条件要求的场所，其设施配备是否满足标准要求；场地布局是否合理；安全措施是否到位等 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
| 4 | 仪器设备是否按时检定、校验，标识、档案及使用记录是否齐全 | 现场查看，查阅设备检定台账、检定证书及校验记录，相应的档案材料及归类情况 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
| 5 | 开展检测业务所依据的技术标准是否配备并正确使用 | 查看有效技术标准目录，检查是否存在使用作废标准的现象 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
| 6 | 拟检测样品（试件）是否建立唯一性标识，检测样品是否按年分类流水编号； 待检样品的数量是否与委托单相符 | 现场查看待检样品存放及标识情况，是否存在识别混淆，查阅收样登记台帐，查委托单信息与样品标识 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
| 7 | 检毕样品的数量是否与委托单和原始记录相符，是否按规定进行留样 | 查原始记录与检毕样品信息，检毕样品留置情况 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
| 8 | 是否按照规定的检测方法开展检测业务 | 抽查现场试验过程 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
| 9 | 从事检测工作和签署检测报告的人员是否持证上岗 | 抽查现场试验人员 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
| 10 | 所有原始记录是否按年流水编号，并与对应的报告一致；原始记录的信息量是否能满足朔源性的要求，记录、报告信息是否相符；原始记录的签名是否符合要求 | 查收样登记、检测原始记录、报告台帐、实时采集电脑记录，是否存在插号、重号、缺号及信息不符现象 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
| 11 | 检测报告内容信息是否完整准确 | 查检测报告 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
| 12 | 检测报告更改是否符合要求 | 抽查数据更改、信息更改审批手续 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
| 13 | 检测结论是否客观明确 | 抽查检测报告 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
| 14 | 是否有伪造检测数据，出具虚假检测报告的情况 | 抽查样品委托单、原始记录、报告及数据采集等情况 | □符合 □不符合 |  |
| 15 | 检测报告是否按年统一编号并具唯一性标识 | 查阅委托单、收样登记、原始记录，核对报告是否有分编号和重复编号 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
| 16 | 检测报告是否按规定进行审核、审批，报告签字、盖章是否完整有效 | 核对审核人员资格（具有助理及以上职称），检查报告是否有相关人员的签字、盖章，并加盖检测资质专用章 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
| 17 | 报告是否及时归档并妥善保存，是否与委托单、原始记录相对应 | 查阅档案，核对报告、委托单、原始记录相应内容信息 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
| 18 | 是否建立不合格报告台帐，不合格检测报告是否在24小时内书面通知建设单位和该工程的质量监督机构 | 查阅不合格报告登记台帐和书面通知单 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
| 19 | 是否按照省厅要求对自动采集的检测项目按规定实时上传，上传的检测数据是否完整、准确 | 对照检测工作台账及报告签发台账，通过联网平台，查试块、钢筋及焊接件检测数据上传情况 | □符合 □基本符合 □不符合 |  |
| 20 | 其它违法违规行为 |  |  |  |
| 存在主要问题 |  |
| 统计 | 共检查 项， 其中符合 项，占 %； 基本符合 项，占 %； 不符合 项，占 % |
| 结论 | 合格□ 基本合格□ 不合格□ |

检查组组长：                 检查组成员：                                                              检测机构负责人：

附件2

预拌混凝土企业内设试验室检查工作标准对照表

| 序号 | 检查内容 | 检查方式 | 工作标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业是否按照资质标准要求设立试验室 | 现场核查 | 生产企业内设试验室应按照一站（场）一试验室的原则设立，并独立运行 |
| 2 | 试验室有无超出资质范围从事检测活动的行为 | 查委托单、报告单 | 企业内设试验室只能在本生产企业内部开展检测工作，不能对外承揽检测任务 |
| 3 | 试验室负责人上岗资格及在岗履职情况 | 查相关人员简历、学历、职称及在岗技术文件签字情况 | 试验室负责人应具有2年以上混凝土试验室工作经历，且具有工程序列中级及以上技术职称或注册建造师执业资格 |
| 4 | 持证上岗人员配备是否符合要求，有无使用不符合条件的检测人员，存在检测人员同时受聘于多家单位的现象 | 核对人员档案及上岗证 | 混凝土专职试验人员不少于4人，并接受相关检测技术培训，持有相应检测岗位证书。检测人员不能同时受聘于多家单位 |
| 5 | 试验场地、设备配备是否满足要求 | 现场核查 | 检验室、样品存放室、混凝土标养室等试验场所布局要合理，样品室、水泥室、混凝土成型室、混凝土标准养护室的温度、湿度控制条件要满足标准要求。混凝土成型室的面积要能保证正常开展工作要求，标养室试件的放置及养护方式要能满足标准要求，面积与企业生产能力相适应 |
| 6 | 检测设备的管理是否符合要求 | 现场核查并查看相关记录 | 检测仪器设备应定期检定、标识完整，进行有效保养和维护。 |
| 7 | 试验室是否配备有效的标准和规范文本 | 现场核查并核对有效标准目录 | 试验室应齐备开展工作所需的各种现行有效的技术标准并正确使用 |
| 8 | 试验室安全管理是否到位 | 现场核查 | 试验室必要的防火、漏电保护等安全设施配备应齐全 |
| 9 | 试验室内部管理制度是否健全，技术管理和质量保证体系是否有效运行 | 现场核查各级人员岗位责任制、管理制度及运行记录等 | 试验室应建立健全各项管理制度，确保检测样品、原始记录、试验报告的编制、校核及审批、检测事故分析报告、检测仪器设备、试验室环境等得到有效管理。 |
| 10 | 是否及时建立各类检测管理台账 | 抽查相关台账 | 试验室应建立原材料进场及取样复验台帐、混凝土出厂坍落度试验台帐、混凝土质量控制过程台帐（含水率、配合比调整）、混凝土试块留置台帐、混凝土试块性能试验台帐、设备台帐、检测数据统计分析台帐等。 |
| 11 | 样品取样数量、标识是否规范并符合现行相关标准。 | 现场查看、抽取相关材料试验台账及检测报告 | 每批原材料进场均应取样试验，取样数量及保存方法符合相应规定要求，取出的样品应及时编号保证样品不混淆。 1.散装水泥：同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批且连续进厂以500t为一批。每批取样试验一次。 2.集料：同一产地、同一规格以每400m3或600t为一验收批，不足时也按一批计，当质量比较稳定、进料量较大时，可以1000t为一批。每批取样试验一次，但每周不得少于一次。 3.粉煤灰、矿粉：相同等级、相同种类以200t为一批，不足时也按一批计。每批取样试验一次。 4.外加剂：以50t为一批，不足时也按一批计。每批取样试验一次。 |
| 12 | 混凝土出厂前取样和留置的试块数量是否符合相关规定要求 | 抽查混凝土试块留置台帐、混凝土出厂坍落度试验台帐及混凝土检测报告 | 预拌商品混凝土取样和留置的试块数量应符合相应规定要求。混凝土出厂检验的取样试验工作必须在搅拌地点（一般为出料口）进行，每次混凝土试样取样量应满足混凝土质量检验项目所需用量的1.5倍，且不宜少于0.02 m3。 1.立方体抗压强度试块：每个工程每100m3相同配合比的混凝土取样不得少于1次，不足100m3时取样也不得少于1次。当同一工程连续供应同一配合比的混凝土超过1000 m3时，可适当减少取样数量，但每200m3不得少于1次。每次取样应至少留置一组试件，且需同时进行坍落度试验。 2.抗渗试块：每个工程同一配合比，取样不得少于1次，并根据实际要求确定数量。 |
| 13 | 原材料复验完成后是否按规定留取样品进行封存，原材料的留样是否规范 | 现场检查样品的标识、留置情况 | 原材料复验完成后应留取足量的样品进行封存，原材料的留样应符合下列规定： 1.胶凝材料应不少于三个月，外加剂应不少于六个月。留样样品编号应与试验编号相符，超过有效期应由质量负责人批准后处理，并做好处理记录。 2.胶凝材料、混凝土外加剂（粉态）留样采用水泥专用密封留样筒；液体样品留样均采用塑料桶密封并用样品柜统一储存；上述样品留样标识粘贴在样品的醒目位置，并放在指定位置，填写内容齐全。 3．试验后的混凝土试块留置不少于3天。 |
| 14 | 成型试块的标识及养护是否规范 | 现场检查 | 试块成型后应在试块上按要求标识及养护； 1.试块标识应清晰、牢固、唯一，并按取样时间连续编号，不得空号、重号，标识内容应包括成型时间、强度等级、工程编号等信息。 2.标养室必须满足标准养护条件要求。严禁试验室替代施工单位养护试块；对于标养室留存的空白试块、其他标识试块，试验室应出具经企业负责人签署认可的文件进行说明。 |
| 15 | 试验原始记录是否按类别、按年度流水编号，原始记录信息及数据是否齐全并具有可追溯性 | 抽查试验原始记录 | 试验原始记录应按类别、按年度流水编号，数据应真实、清晰完整、可溯，能再现试验全过程。试验原始记录应当时填写，检测数据不得追记和涂改，并有试验人员本人签字。 |
| 16 | 试验报告编号、格式、内容及签章是否符合要求 | 抽查各类试验报告 | 试验报告应按类别、按年度流水编号，采用统一报告格式打印或书写，数据清晰，结论明确。试验报告应由试验完成人员本人签字，具有工程师职称的上岗人员审核，试验室负责人批准。 |
| 17 | 对发现的不合格事项的登记、处理是否规范 | 查不合格台账及处理记录 | 试验室在检测过程中发现检测不合格时，必须及时通知相关部门及管理人员，企业要按照内部质量控制不合格处理程序做好后续的处理工作，并建立台账，形成档案记录。 |
| 18 | 检测技术档案的建立、保存是否符合要求 | 现场检查，抽查部分档案资料 | 企业内设试验室应建立资料档案室，档案室应能满足纸质文件和电子文件的长期存放，并做好试验报告和记录的收集、整理、归档、分类编目和数据分析利用工作，资料档案应包括试验原始记录、试验报告、试验台账、试验不合格项目台账、相应的设备档案、其他与试验室相关的文件资料等。 |